项目公示信息

一、成果名称：激光熔覆在柱塞杆修复与再制造过程中的应用研究

二、完成单位：西安文理学院；陕西天元智能再制造股份有限公司

三、完成人：何斌锋；谢燕翔；付福兴；叶芳霞；苏成明

四、成果简介：

主要技术内容：

本项目针对石油、煤矿等行业中诸如柱塞杆泵柱塞杆、液压支柱、刮板输送机链轮等易磨损、易腐蚀零件再制造过程中零件表面的强化、以及在矿井易燃环境下工作过程中产生的火花问题，一方面研究新工艺进行新品零件表面强化，另一方面对受损件进行再制造从而解决上述存在的问题。采用激光熔覆技术对零件失效部位（需要强化的部位）进行再制造（强化处理），通过分析激光熔覆层的微观组织，耐磨耐腐蚀等性能，研究了激光熔覆耐磨耐腐蚀涂层材料对耐磨耐腐蚀性能的影响。根据实际服役环境，确定了柱塞杆杆零件再制造最佳的涂层材料配比以及熔覆层的制备工艺，使柱塞杆杆的耐磨耐腐蚀性能明显提高。

技术指标完成情况：

（1）采用有限元法对激光熔覆层的残余应力进行了模拟分析，模拟结果表明，扫描速度增大，单位时间内输入的热量减少，使得熔池吸收了较少的热量，从而降低了残余应力，增大搭接率能使熔覆层的平均应力降低，为保证激光熔覆层质量提供了保证。

（2）实验结果显示，熔覆层主要组织为金属化合物，提高熔覆层的表面硬度和耐磨性。硬度测试结果表明，熔覆层表面硬度基体硬度提高了3倍。摩擦磨损结果表明，耐磨性比基体的耐磨性提高了3倍多。电化学腐蚀结果显示，基体材料的自腐蚀电位-0.63V，而熔覆层的自腐蚀电位为-0.4V左右，零件的耐蚀性得到有效提高。

（3）本项目成果的实施，可使柱塞杆杆等零件的使用寿命提升2-3倍，延长设备服役时间，减少设备维修或更换零部件时间，提高了生产效率。

项目成果：

本项目主要依托西安文理学院及陕西省表面工程与再制造重点实验室完成研发及前期试验，由陕西天元智能再制造股份有限公司实际应用，已在国内外期刊上发表学术论文10篇，其中SCI检索6篇，授权发明专利1项，获批与本项目成果相关的科研项目5项，总经费44万元。

应用推广及效益情况：

项目成果已在陕西天元智能再制造股份有限公司实际应用，为公司新增销售额1495.43万元，新增利润214.86万元，产出效益明显。

五、完成人合作关系情况：

项目组成员苏成明，陕西天元智能再制造股份有限公司技术骨干，在陕西省教育厅重点项目《激光熔覆在柱塞杆修复与再制造过程中的应用研究》，项目编号：20JS129中作为骨干成员共同立项，全程参加了项目的研发与应用过程，针对柱塞杆零件再制造材料的研发，试验，分析做出了贡献，在该零件的再制造工艺开发与应用方面做出了巨大贡献，为该项目产业化顺利落地奠定基础，该项目在解决柱塞杆零件再制造上取得了较好的成绩，2021年5月应用以来，截止2022年12月31日，该零件为天元公司新增销售额1495.43万元，新增利润214.86万元。

- 六、代表性论文专著目录：

- 七、主要知识产权（标准、规范）目录：

代表性论文专著目录

| 序号 | 论文专著名称 | 刊名 | 发表 时间 | 年卷页码（xx年xx卷xx页） | 作者 | 通讯作者（含共同作者） | 第一作者（含共同作者） | 国内 作者 （中文名） | 他引 总次数 | 检索 数据库 | 参与人（成果完成人） | 知识产权是否归国内所有 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Study of Microstructure and Properties of Laser Cladding Ni60-WC+TiC Composite Coating | Science of Advanced Materials | 2020.5 | 2020. 12(5): 659-664 | 何斌锋、马飞、马大衍、徐可为 | 何斌锋 | 何斌锋 | 何斌锋、马飞、马大衍、徐可为 | 3 | Web of Science | 何斌锋 | 是 |
| 2 | Study of wear and corrosion resistances of Ni60-WC+TiC Composite Coating | Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics | 2020.8 | 2020.15（10）：1300-1305 | 何斌锋、马飞、马大衍、徐可为、刘凌 | 何斌锋 | 何斌锋 | 马飞、马大衍、徐可为、刘凌 | 1 | Web of Science | 何斌锋 | 是 |
| 3 | Effect of Carbon Nanotube （CNT）Inclusion on the Microstructure and Performance of a Laser Clad TiC Coating | Lasers in engneering | 2020.6 | 2020.46（1-4）：1-13 | 何斌锋、马飞、马大衍、徐可为 | 何斌锋 | 何斌锋 | 马飞、马大衍、徐可为 | 2 | Web of Science | 何斌锋 | 是 |
| 4 | Microstructures and wear properties of TiC coating produced by laser cladding on Ti-6Al-4V with TiC and carbon nanotube mixed powders | Ferroelectrics | 2019.10 | 2019.547（1）:217-225 | 何斌锋、马大衍、马飞、徐可为 | 何斌锋 | 何斌锋 | 马大衍、马飞、徐可为 | 9 | Web of Science | 何斌锋 | 是 |
| 5 | Microstructure and wear properties of Ni coated MoS2 self-lubricated coating | Ferroelectrics | 2022.7 | 2022.593（1）:103-111 | 何斌锋 | 何斌锋 | 何斌锋 | 何斌锋 | 0 | Web of Science | 何斌锋 | 是 |
| 6 | The Tribology and Erosion-Corrosion Resistance Properties of Fe-Cr-Ni-Si and WC Alloy Coating | Integrated Ferroelectrics | 2021.9 | 2021.219 (1) , pp.69-75 | 付福兴、张盈利、谢燕翔、卢艺兴、孙静、岳晨 | 付福兴 | 付福兴 | 张盈利、谢燕翔、卢艺兴、孙静、岳晨 | 3 | Web of Science | 付福兴 谢燕翔 | 是 |
| 7 | TC4钛合金激光熔覆NiCrAl+TiC涂层的性能 | 金属热处理 | 2019.9 | 2019.44（9）：69-73 | 何斌锋 | 何斌锋 | 何斌锋 | 何斌锋 | 19 | 中国知网 | 何斌锋 | 是 |
| 8 | Ti6Al4V合金激光熔覆Ni基自润滑涂层的组织和性能 | 金属热处理 | 2021.6 | 2021.46（6）：195-199 | 何斌锋 | 何斌锋 | 何斌锋 | 何斌锋 | 6 | 中国知网 | 何斌锋 | 是 |

主要知识产权（标准、规范）目录

| 序号 | 知识产权类别 | 知识产权 名称 | 国家 （地区） | 授权号 （批准号） | 授权日期 | 证书编号 | 权利人 | 发明人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发明专利 | 一种制备钛合金表面阻燃合金层的方法 | 中国 | CN110643994B | 2022-03-25 | 5021302 | 西安文理学院 | 谢燕翔；刘明霞；叶芳霞；付福兴；何斌锋；畅庚榕 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |