项目公示信息

一、成果名称：

功能化无机/有机发光复合材料的可控合成与性能研究

二、完成单位：

西安文理学院，西北大学

三、完成人：

宋立美，高建华，王璇，李江涛，李靖，郭绍星，刘振

四、成果简介：

无机/有机复合材料具有多功能性，目前研究的无机/有机发光复合材料普遍存在复合不均匀、发光强度低、稳定性差等问题，因此需要不断利用先进的科学技术和制备复合技术手段，加强对制备方法的探索和创新，从而制备出发光性能好、稳定性高的复合材料，对于实际应用具有重要意义。研究围绕溶胶-凝胶杂化发光材料、稀土掺杂发光材料、聚合物基复合材料、金属有机骨架材料(MOFs)的可控合成及发光、荧光传感等性能研究开展了一系列研究工作。

（1）根据稀土配位化学原理、光敏化作用和溶胶-凝胶反应策略，以稀土掺杂氟化物纳米粒子为发光基元，通过芳香羧酸功能化硅氧烷偶联剂分子来获得有机改性硅氧烷，将有机改性硅氧烷作为连接体化学键合稀土掺杂氟化物纳米粒子并且敏化中心稀土离子发光，通过有机改性硅氧烷中的硅氧烷基与四乙氧基硅烷发生水解、缩合反应形成溶胶-凝胶杂化材料。实现了分子水平上的掺杂，充分体现稀土掺杂纳米粒子的良好发光性能与溶胶-凝胶基质的可加工性能，在光电子器件和集成光通信系统中具有潜在的应用。

（2）基于稀土有机配合物中配体的天线效应，合成了表面带有生色团的稀土掺杂氟化物纳米粒子，实现了纳米粒子对紫外-可见光的宽谱强吸收，增强了发光性能，研究了过渡金属离子对发光性能的影响；通过新型基质与各种稀土离子的耦合探索新型高效稀土掺杂发光材料，采用熔盐法合成了稀土离子掺杂混合阴离子磷酸盐发光材料，其光致发光特性具有优异的热稳定性和高量子效率，可作为近紫外芯片激发的红色、绿色发光材料在照明系统应用。

（3）为了减少普通有机化合物中C-H、N-H和O-H高能振动基团对近红外发光稀土离子的激发态猝灭，以氟化的有机配体为修饰剂合成Er3+/Nd3+/Er3+,Yb3+稀土离子掺杂的氟化物纳米粒子，根据共混原理、分子间作用力，以全氟磺酸聚合物Nafion为基质合成Nafion基稀土纳米粒子复合发光薄膜材料，具有高的近红外光致发光量子效率，在光子集成线路的掺铒波导放大器中具有潜在的应用；以有机羧酸配体为修饰剂合成稀土离子单掺杂或双掺杂CaF2纳米粒子转光剂，以聚乳酸（PLA）为聚合物基质，合成将紫外光转换为蓝光、红光的可降解PLA基稀土转光膜，最大透光率达90%以上，在一定程度上克服了目前转光膜研究中存在的问题；由于PLA硬而脆的属性限制了其在一些领域的应用，利用纳米木质纤维素、纳米纤维素及硅烷改性纳米纤维素对聚乳酸进行增强增韧改性制备纳米复合材料以获得最优性能。

（4）利用吡啶-3,5-二羧酸、5-甲基-1H-四唑、苯并咪唑-5，6-二羧酸为有机配体合成了新型荧光Tb基、荧光Zn基和Cu基金属有机骨架材料并进行结构分析，所合成的金属有机骨架材料具有大的表面积、高孔隙率，荧光Tb基金属有机骨架材料可以快速、高选择性和灵敏的检测炸药2,4,6-三硝基苯酚（TNP），荧光Zn基金属有机骨架材料的发光源自以配体为中心的电荷转移，发射出强的紫外荧光，Cu基金属有机骨架材料显示出对CO2有高的吸附容量和吸附选择性。研究结果可以为金属有机骨架材料在荧光传感、气体吸附领域的应用奠定基础。

通过研究建立了实验条件温和、易于重复、简便易行的溶胶-凝胶杂化发光材料、稀土掺杂发光材料、聚合物基复合材料、金属有机骨架材料(MOFs)的可控合成方法，揭示了材料的结构对发光性能的影响规律、过渡金属离子影响发光的作用机理，实现了在分子水平上将无机纳米粒子掺杂到溶胶-凝胶基质、聚合物基质中，克服了掺杂不均匀和相分离的缺点，研究结果具有重要的意义，在化学、光电子器件、集成光通讯、发光传感等领域有潜在的应用价值。

基于研究成果发表的8篇代表性论文总被引252次，他引247次，得到国际学术界认可。

五、完成人合作关系情况：

完成人宋立美、王璇、李江涛、李靖、刘振均为西安文理学院的教师、功能无机复合新材料化学重点实验室的核心成员，完成人之间长期进行相互合作。完成人高建华为西北大学的教师，自2010年开始与第一完成人开展合作，完成人郭绍星为西北大学的研究生，参与了稀土掺杂发光材料的研究。

完成人高建华与宋立美的合作方式主要是论文合著、共同知识产权，合著的论文名称：（1）Highly luminescent Cit/CaF2: Ce3+, Tb3+ nanoparticles and detection of Cu2+ ions，（2）Preparation and luminescent properties of CaF2:Ln3+ (Ln:Er, Er/Yb)/Nafion composite films，（3）A new mixed-anion phosphate Cs2Bi2Sr(P2O7)(PO4)2: Synthesis, characterization, structure and its Eu3+-activated luminescence；发明专利的名称：一种Eu2+掺杂无机纳米粒子及其制备方法和应用。

完成人王璇与宋立美的合作方式主要是论文合著，合著的论文名称：（1）Novel hybrid xerogel with CaF2: Tb3+ nanoparticles covalently embedded into silicon-oxygen network through sol-gel process，（2）Highly luminescent Cit/CaF2: Ce3+, Tb3+ nanoparticles and detection of Cu2+ ions。

完成人李江涛与宋立美的合作方式主要是论文合著，合著的论文名称：（1）Highly luminescent Cit/CaF2: Ce3+, Tb3+ nanoparticles and detection of Cu2+ ions，（2）Preparation and luminescent properties of CaF2:Ln3+ (Ln:Er, Er/Yb)/Nafion composite films，（3）Microporous metal–organic framework with 1D helical chain building units: Synthesis, structure and gas sorption properties。

完成人李靖与李江涛的合作方式主要是论文合著，合著的论文名称：（1）Microporous metal–organic framework with 1D helical chain building units: Synthesis, structure and gas sorption properties，（2）A luminescent porous metal-organic framework with Lewis basic pyridyl sites as a fluorescent chemosensor for TNP detection，（3）Two new inorganic anions directed Zn (II)-tetrazole frameworks: Syntheses, structures and photoluminescent properties。

完成人郭绍星与高建华的合作方式主要是论文合著，合著的论文名称：A new mixed-anion phosphate Cs2Bi2Sr(P2O7)(PO4)2: Synthesis, characterization, structure and its Eu3+-activated luminescence。

完成人刘振与王璇的合作方式主要是论文合著，合著的论文名称：Influence of the Lignin Content on the Properties of Poly(Lactic Acid)/lignin-Containing Cellulose Nanofibrils Composite。

六、代表性论文专著目录：

代表性论文专著目录

| 序号 | 论文专著名称 | 刊名 | 发表 时间 | 年卷页码（xx年xx卷xx页） | 作者 | 通讯作者（含共同作者） | 第一作者（含共同作者） | 国内 作者 （中文名） | 他引 总次数 | 检索 数据库 | 参与人（成果完成人） | 知识产权是否归 国内所有 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Novel hybrid xerogel with CaF2: Tb3+ nanoparticles covalently embedded into silicon-oxygen network through sol-gel process | Journal of Luminescence | 2022.6 | 2022, 250: 119071 | Limei Song, Yueyue Jia, Xinhao Jin, Xuan Wang, Mingxing Chen, Yupeng Wu | Limei Song, Yupeng Wu | Limei Song | 宋立美，贾悦悦，金新皓，王璇，陈明星，吴雨朋 | 3 | Web of Science 核心合集 | 宋立美，王璇 | 是 |
| 2 | Highly luminescent Cit/CaF2: Ce3+, Tb3+ nanoparticles and detection of Cu2+ ions | Journal of Luminescence | 2020.10 | 2020,226: 117445 | Limei Song, Jianhua Gao, Xuan Wang, Jiangtao Li, Mingxing Chen | Limei Song | Limei Song | 宋立美，高建华，王璇，李江涛，陈明星 | 4 | Web of Science核心合集 | 宋立美，高建华，王璇，李江涛 | 是 |
| 3 | Preparation and luminescent properties of CaF2:Ln3+ (Ln:Er, Er/Yb)/Nafion composite films | Journal of Rare Earths | 2019.3 | 2019, 37: 232-236 | Limei Song, Jianhua Gao, Minmin Liang, Xiaojun Li, Jiangtao Li, Liuchang Wang | Limei Song | Limei Song | 宋立美，高建华，梁敏敏，李小军，李江涛，王留昌 | 4 | Web of Science核心合集 | 宋立美，高建华，李江涛 | 是 |
| 4 | A new mixed-anion phosphate Cs2Bi2Sr(P2O7)(PO4)2: Synthesis, characterization, structure and its Eu3+-activated luminescence | Journal of Solid State Chemistry | 2020.4 | 2020, 288: 121411 | Shaoxing Guo, Pengyun Chen, Limei Song, Ping Guo, Jianhua Gao | Jianhua Gao | Shaoxing Guo | 郭绍星，陈鹏允，宋立美，郭平，高建华 | 6 | Web of Science核心合集 | 郭绍星，宋立美，高建华 | 是 |
| 5 | Influence of the Lignin Content on the Properties of Poly(Lactic Acid)/lignin-Containing Cellulose Nanofibrils Composite | Polymers | 2018.9 | 2018,10(9):1013 | Wang Xuan, Jia Yuan, Liu Zhen, Miao jiaojiao | Wang Xuan | Wang Xuan | 王璇，贾园，刘振，苗娇娇 | 48 | Web of Science核心合集 | 王璇，刘振 | 是 |
| 6 | A luminescent porous metal-organic framework with Lewis basic pyridyl sites as a fluorescent chemosensor for TNP detection | Inorganic Chemistry Communications | - 2018.3 | - 2018,89:51-54 | Jing Li, Jiangtao Li | - Jiangtao Li | - Jing Li | - 李靖，李江涛 | - 79 | - Web of Science核心合集 | - 李靖，李江涛 | - 是 |
| 7 | Two new inorganic anions directed Zn (II)-tetrazole frameworks: Syntheses, structures and photoluminescent properties | - Journal of Molecular Structure | - 2017.11 | - 2017, 1147: 22-25 | Jing Li, Xiao-Hui Ji, Jiang-Tao Li | - Jiang-Tao Li | - Jing Li | - 李靖，季晓晖，李江涛 | - 65 | - Web of Science核心合集 | - 李靖，李江涛 | 是 |
| 8 | Microporous metal–organic framework with 1D helical chain building units: Synthesis, structure and gas sorption properties | - Inorganic Chemistry Communications | - 2017.9 | - 2017, 83: 88-91 | Jiang-Tao Li, Jing Li, Li-Mei Song, Xiao-Hui Ji | - Jing Li | - Jiang-Tao Li | - 李江涛，李靖，宋立美，季晓晖 | - 38 | - Web of Science核心合集 | - 李江涛，李靖，宋立美 | 是 |

- 七、主要知识产权（标准、规范）目录：

主要知识产权（标准、规范）目录

| 序号 | 知识产权 类别 | 知识产权 名称 | 国家 （地区） | 授权号 （批准号） | 授权日期 | 证书编号 | 权利人 | 发明人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发明专利 | 铽掺杂氟化镧纳米粒子、溶胶-凝胶杂化材料及制备方法 | 中国 | CN113956872B | 2023.5.26 | 第6004120号 | 西安文理学院 | 宋立美，贺新 |
| 2 | 发明专利 | 一种Eu2+掺杂无机纳米粒子及其制备方法和应用 | 中国 | CN113831915B | 2023.5.26 | 第5996751号 | 西安文理学院 | 宋立美;薛亚琦;高建华 |